### Применение шпаклевок Кнауф

Применение шпаклевок Кнауф // Будмайстер. 2001 . №5. C. 27

Фугенфюллер
Область применения: Шпаклевку "Фугенфюллер" в комбинации с армирующей лентой используют для заделки швов, образуемых ГКЛ с обжатыми (скошенными) кромками типа HRAK, заделки на поверхности гипсокартонных обшивок трещин, приклеивания к ровной поверхности кирпичных и бетонных стен ГКЛ и комбинированных панелей (ГКЛ с утеплителем), для заделки швов, раковин и неровностей цемента на бетонных поверхностях, для склеивания и шпаклевания различных строительных элементов и деталей, изготовленных из гипса. Эта шпаклевка характеризуется высокой адгезией с бетоном, кирпичом, деревом, может быть использована для шпаклевки трещин в стенах, потолках, полах. В ряду множества гипсовых шпаклевок различных производителей "Фугенфюллер" отличается в первую очередь своей прочностью - если сломать две соединенные ГКЛ по шву, заделанному этой шпаклевкой с применением армирующей ленты, то линия излома пойдет не по зашпаклеванному шву, а по гипсовым сердечникам плит. Поэтому "Фугенфюллер" - лучшее решение при заделке швов и трещин в перегородках, которые могут подвергаться деформации и нагрузкам. Второй отличительной особенностью этой шпаклевки является её бузусадочность, которая сводит к минимуму число технологических операций при шпаклевании.
Приготовление: Для приготовления готовой к употреблению шпаклевочной массы необходимо засыпать в чистую емкость с чистой холодной водой сухую смесь (в соотношении 4:3), равномерно распределяя ее по поверхности, до образования сухих "островков", выдержать 2-3 минуты и перемешать до консистенции сметаны. Время от момента засыпки шпаклевочной массы в воду до начала схватывания шпаклевки - около 30 мин. При использовании неочищенных инструментов (емкостей, шпателей, мешалок) время использования шпаклевочной массы до начала схватывания - сокращается.
Порядок работы: Инструменты: короб из нержавеющей стали для шпаклевочного раствора; шпатель с длинной рукояткой, обычный шпатель шириной 20 см.
При заделке швов между ГКЛ шпаклевкой "Фугенфюллер" в т.н. "желоб", образованный плотно состыкованными ГКЛ с уплотненными (обжатыми) кромками наносится шпателем первый (грунтовочный) слой на всю ширину обжатых кромок (стыков). Затем, сразу по завершении этой операции, на грунтовочный слой, до начала его схватывания, с помощью фальцевателя сверху вниз накладывают армирующую ленту, придерживая ее шпателем и одновременно плотно вдавливая в грунтовочный слой по всей ее ширине. Выполняя укладку армирующей ленты, нельзя допускать образования на ней складок и пузырей. После этой операции шпаклевочную массу наносят на головки шурупов. При необходимости головки шурупов ввинчиваются в ГКЛ шпателем-отверткой.
По завершении укладки в обрабатываемый шов армирующей ленты и затвердения грунтовочного слоя на всю площадь "желоба" наносится второй (накрывочный) слой, выравнивающий оставшиеся в "желобе" неровности. Для нанесения этого слоя используют шпатель шириной 20-30 см. Излишки шпаклевки в пределах "желоба" убираются широким шпателем после легкого схватывания шпаклевки. Края накрывочного слоя должны плавно сопрягать поверхности соседних состыкованных ГКЛ. Плавность этого сопряжения контролируется стальной линейкой, между которой и плоскостью сопряжения не должно быть просветов. После того как шов высохнет, следует произвести его обработку затиркой, не повреждая при этом картон гипсокартонной обшивки. Во избежание создания разных фактур поверхностей шпаклевки и картона не следует использовать затирки, обитые войлоком. Затем следует окончательно зашпаклевать головки шурупов вровень с поверхностью гипсокартонной обшивки.
Лента для поверхностного уплотнения шпаклевки, укладываемой в полости шва, изготовляется из специальной высококачественной бумаги с перфорацией или прозрачного эластичного самоклеющегося пластика. В последнее время стали выпускать армирующие ленты из стекловолокна для ручной шпаклевки. Они удобны тем, что под ними не образуются воздушные пузыри. Приборы и инструменты после использования немедленно очистить водой. Самоклеящиеся армирующиеся сетчатые ленты обладают высокой трещиностойкостью и приклеиваются вручную или с применением механизированного разматывания прямо на обрабатываемую поверхность. Тем самым потребность в технологической операции нанесения первого шпаклевочного слоя отпадает. Недостатком самоклеящихся лент является то, что они не пропускают шпаклевку в швы, оставляя в них пустоты.
Сетчатые ленты имеют предельно малую толщину и поэтому особенно пригодны для шпаклевки поперечных швов.
Шпаклевание следует выполнять тогда, когда не происходит какое-либо значительное изменение длины гипсокартонных плит в результате изменения влажности или температуры. Если предусматривается бесшовный наливной пол, то шпаклевку следует производить лишь после укладки пола. Температура в помещении и температура основания не должны быть ниже +10°С.
Упаковка: "Фугенфюллер" выпускается в мешках массой 25, 10 и 5 кг и должна храниться в сухих помещениях на деревянных поддонах. Срок хранения - 6 мес. Шпаклевочный материал, находящийся в поврежденных мешках, должен использоваться в первую очередь.
Расход: 250-300 гна 1 м2.

Фугенфиниш
Область применения:
Фугенфиниш - смесь на основе гипса с высококачественными добавками для шпаклевания больших поверхностей очень тонким слоем. Применяется для выравнивания небольших неровностей, окончательной заделки швов и т.д. Универсальна в применении благодаря своим адгезион-ным качествам.
Основание/предварительная обработка:
Основание должно быть ровным, твердым, незамерзающим, очищенным от пыли, краски, масляных пятен. Основания с повышенным водопоглощением (газобетон, старые штукатурки) рекомендуется предварительно обработать Кнауф Тифен-грунд или Кнауф Грундирунг. Бетонные поверхности предварительно обработать Бетоконтактом.
Приготовление: Засыпьте смесь в чистую холодную воду (1 кг смеси на 0,6л воды), равномерно распределяя ее по всей поверхности. Оставьте на 3 минуты для набухания и перемешайте шпателем до образования однородной массы. Дайте еще 2 минуты "отдохнуть", и снова перемешайте. Не досыпать сухой материал! Использовать чистые емкости и инструменты!
Порядок работы: Температура основания и окружающей среды должна быть не менее +5°С. Время работы с раствором - около 60 минут. Схватывающийся материал больше не использовать, добавление воды или перемешивание только внешне улучшают пригодность смеси к использованию.
Сначала заполнить швы и трещины, а затем, при необходимости, прошпаклевать всю поверхность начисто. При шпаклевании большой поверхности использовать терку, швейцарский сокол или широкий плоский шпатель. Заглаживать после начала схватывания материала. Возможные неровности выровнять шлифовальной бумагой после высыхания материала. При шпаклевании ровных поверхностей выдерживать минимальный слой нанесения 1- 2 мм. Для получения особо гладкой поверхности работы можно проводить в два этапа, т.е. после того, как материал схватился, прошпаклевать поверхность повторно очень тонким слоем материала более жидкой консистенции. Все последующие работы по окраске и оклейке обоями проводить только после полного высыхания материала.
Хранение: Мешки хранятся в сухих помещениях на деревянных поддонах. Поврежденные мешки пересыпать и использовать в первую очередь. Срок хранения в неповрежденных мешках - 6 месяцев.
Расход: При шпаклевании ровных поверхностей около 1,2 кг/м2/мм наносимого слоя.